## Slide 1: SGG MASTERGLASS Серия высококачественных узорчатых стекол современных геометрических рисунков
SGG MASTER-LENS
SGG MASTER-RAY
Ванная
Частный дом
Германия

## Slide 2: SGG MASTERGLASS Узорчатое стекло широкого применения
Основные черты
6 эксклюзивных современных дизайнов для интерьеров офисов, магазинов, гостиниц и жилых домов
Высокое качество
Приватность при высоком светопропускании
Легкая обработка: может закаливаться
Доступны большие форматы
(до 4 350 мм x 2 040 мм)
Internal use only
Основные зоны применения
Внутри помещения (перегородки и двери, балюстрады, душевые экраны, мебель)
Снаружи помещения : двойное остекление (фактурной стороной внутрь), фасадное остекление, остекление балконов

## Slide 3: SGG MASTERGLASS Архитектурное декоративное стекло
Виды и размеры
6 видов:
MASTER-CARRE MASTER-LIGNE
MASTER-POINT MASTER-RAY
MASTER-LENS MASTER-SHINE
Толщины : 4, 6 и 8 mm
(10 мм - MASTER-CARRE и MASTER-POINT )
стандартный размер 3210x2000
Обработка
  сверление и обработка кромки
  упрочнение или закалка для безопасности
  моллирование
  ламинирование (только 4 мм)
  двойное остекление
  посеребрение – MIRALITE CONTRAST, эмалирование – EMALIT CONTRAST
Качество:
Продукт соответствует европейскому стандарту EN 572-5 (узорчатое стекло)

## Slide 4: Виды стекла SGG MASTERGLASS
MASTER-CARRE
MASTER-SHINE
MASTER-LENS
MASTER-LIGNE
MASTER-POINT
MASTER-RAY

## Slide 5: MASTER-CARRE
Толщины: 4, 6, 8, 10 мм
Размеры: 4 мм - 3210х2000, 2520х2040 мм
6 мм – 3210х2000, 2520х2040, 4350х2040 мм
8 мм – 3210х2000, 3300х2040, 4350х2040 мм
10 мм - 3210х2000 мм
Светопропускание: 91%

## Slide 6: MASTER-LENS
Толщины: 4, 6, 8 мм
Размеры: 4 мм - 3210х2000, 2520х2040 мм
6 мм – 3210х2000, 2520х2040, 4350х2040 мм
8 мм – 3210х2000, 3300х2040, 4350х2040 мм

## Slide 7: MASTER-LIGNE
Толщины: 4, 6, 8 мм
Размеры: 4 мм - 3210х2000, 2520х2040 мм
6 мм – 3210х2000, 2520х2040, 4350х2040 мм
8 мм – 3210х2000, 3300х2040, 4350х2040 мм
Светопропускание: 89%

## Slide 8: MASTER-POINT
Толщины: 4, 6, 8, 10 мм
Размеры: 4 мм - 3210х2000, 2520х2040 мм
6 мм – 3210х2000, 2520х2040, 4350х2040 мм
8 мм – 3210х2000, 3300х2040, 4350х2040 мм
10 мм - 3210х2000 мм
Светопропускание: 87%

## Slide 9: MASTER-RAY
Толщины: 4, 6, 8 мм
Размеры: 4 мм - 3210х2000, 2520х2040 мм
6 мм – 3210х2000, 2520х2040, 4350х2040 мм
8 мм – 3210х2000, 3300х2040, 4350х2040 мм
Светопропускание: 89%

## Slide 10: MASTER-SHINE
Толщины: 4, 6, 8 мм
Размеры: 4 мм - 3210х2000, 2520х2040 мм
6 мм – 3210х2000, 2520х2040, 4350х2040 мм
8 мм – 3210х2000, 3300х2040, 4350х2040 мм

## Slide 11: MASTER-SOFT (новый узор)

## Slide 12: Преимущества стекол MASTERGLASS
6 эксклюзивных дизайнов с яркими геометрическими рисунками со светопропускаемой матовой поверхностью
Высококачественный продукт с востребованными характеристиками
Высокая светопропускаемость (до 91% !)
Разные уровни приватности (уровень прозрачности от 3 до 7)
Ассортимент толщин (до 10 мм)
Большие размеры для крупных проектов (до 4350х2040 мм)

## Slide 13: Переработка стекла MASTERGLASS
Широкие возможности переработки:
100% качество
Одинарное остекление
Стеклопакет
Триплекс
Придание новых свойств:
- серебрение,
- лакировка,
- грунтовка,
- матирование

## Slide 14: Сферы применения стекла MASTERGLASS
Интерьер:
Стены
Двери
Перегородки
Ванная комната
Мебель
Экстерьер:
- Одинарное остекление
Стеклопакеты
Лицевая часть фасадов
Двери
- Ограждения
SGG MASTER-LIGNE
Магазин Prada
Нью-Йорк
Арх. : Rem Koolhass

## Slide 15: Сферы применения

## Slide 16: Двери, перегородки (толщиной 8,10 мм)

## Slide 17: Двери из стекла MASTERGLASS – стильно и современно !
Дверь из стекла
MASTER-CARRE
Обычная стеклянная дверь

## Slide 18: Ванная комната

## Slide 19: Кухни

## Slide 20: Стеклянная мебель

## Slide 21: Торговое оборудование

## Slide 22: Фасады

## Slide 23: СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!